Fiamma

Ficha Tecnica

|  | Comprimento da peça | ~ 40 m |
| --- | --- | --- |
|  | Largura da peça | 140 cm (+/-2%) |
|  | Composição Superficie. Composição Base. | 100% Poliéster. 100% Poliéster. |
|  | Peso m2 ¦ DIN EN 12127 | 250 g/m2 (+/-5%) |
|  | Espessura ¦ +/- 2% | 1,2 mm |
|  | Resistência à abrasão ¦ EN ISO 12947-1,2 | >45.000 |
|  | Resistência à formação de borboto ¦ EN ISO 12945-2 (2.000T) | 4-5 |
|  | Resistência à tração ¦ EN ISO 13934-1 | Urdume:; Trama:. 4-5; 4-5. |
|  | Resistência ao rasgo ¦ EN ISO 13937-3 | Urdume:; Trama:. 85N; 40N. |
|  | Solidez da côr a luz ¦ EN ISO 105-B02 | 4 |
|  | Solidez da côr à fricção¦ EN ISO 105-X12 | Seco:; Molhado :. 4; 4. |

Este produto é dotado da tecnologia NewEver®, que contém propriedades impermeáveis na sua estrutura química e física, com as quais  poderá desfrutar de um tecido de fácil manutenção e prolongará a sua vida útil.

Os resultados analíticos referem-se apenas a várias amostras testadas e os resultados são indicativos. A descoloração e pequenas diferenças de cor nos padrões permitidos da indústria não são motivos para reclamação. Reservamo-nos o direito de modificar as especificações dos produtos a qualquer momento e sem aviso prévio.

Recomendações de lavagem

| Lavado a máquina | Não usar lixívia | Ferro máx. 110º | Limpar a seco | Nao usar máquina de secar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lavar na máquina, no máximo 30º, não utilizar produtos abrasivos ou detergentes neutros. Passe no máximo a 110º e sempre na parte de trás. Admite lavagem a seco, somente por profissionais.

|  | Desenvolvemos nossos artigos aplicando novas tecnologias no processo produtivo, para que este tecido respeite o meio ambiente e a saúde das pessoas. |
| --- | --- |

|  | Este tecido é protegido pela tecnologia NewEver® resistente a manchas. Um tecido respirável, desenvolvido pela Vicotex®, que repele líquidos, com alto nível de qualidade e confiabilidade. |
| --- | --- |

|  | Recomenda-se limpar imediatamente qualquer derramamento ou segurá-lo com um pano húmido, esfregando na superfície com suaves movimentos circulares. Não use produtos abrasivos que possam danificar ou tingir o sofá. Não somos responsáveis por danos resultantes do uso impróprio do produto |
| --- | --- |

|  | Ao cuidar bem do seu tecido, fará durar como novo por mais tempo. É por isso que pedimos que leve em consideração as seguintes dicas: - Evite expor seu novo sofá à luz solar direta - Não coloque o sofá perto de aquecedores, radiadores, lareiras, etc. - Evite o contato do seu novo sofá com tecidos ásperos, que podem causar transferências. - Tente aspirar e remover a poeira e sujeira domésticas comuns com um aspirador de pó de baixa potência. |
| --- | --- |